물품구매사양서

❑ 건   명 : 병제조용 PET CHIP (I.V=0.76)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 병제조용 PET CHIP의 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
고유점도(I.V)	0.76 ± 0.02㎗/g
아세트알데히드(A.A)	1.0ppm 이하
용 융 점	247.5 ± 5.5℃
밀 도	1.4 ± 0.01g/㎤
중 량	1,000㎏/bag 이상(포장재 중량 제외)
외 관	포장상태 양호하며 이물혼입이 없을 것

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 캡제조용 HDPE CHIP

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 캡제조용 HDPE CHIP의 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
용융지수	5 ± 4g/10min
연 화 점	122 ± 9℃
밀 도	0.95 ± 0.15g/㎤
색상(백색도)	Min 65 이상
중 량	500㎏/bag 이상(포장재 중량 제외)
외 관	포장상태 양호하며 이물혼입이 없을 것

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 :  A.A(Acetaldehyde) 소거제

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장에서 사용될 A.A소거제 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량(A.A소거제)은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호협의에 의해 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
용 량	30㎏이내 / 드럼
크 기	가로350㎜ × 세로350㎜ × 높이650㎜ 이내
성 상	액 상
점 도	6,000 ± 3,000CPS

2) 기타사항

❍ 내포장재에 소거제 첨가시 먹는샘물이나 인체에 유해한 물질이 용출되지 않아야 한다.

❍ FDA ,EU 또는 기타 공인기관에 무해성을 입증하는 성적서를 제출하여 소거제에     대한 검증을 받아야 한다.

❍ 0.1%내의 소거제 투입으로 현재 내포장재의 Acetaldehyde 발생수준에서 50% 이상을 반드시 감소시켜야 한다.

❍ 자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 병착색용 액상칼라

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 병착색용 액상칼라의 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
성 상	액 상
점 도(25℃)	1,250 ± 250CPS
밀 도(25℃)	1.00 ± 0.1g/㎤
중 량	30㎏ 이내/통(포장용기 중량 제외)

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 제주삼다수 0.5L 상표(라벨)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 상표(라벨) 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		규 격
재 질		OPP (Oriented Poly Propylene)
두 께		43 ± 3㎛ (원단기준 40㎛)
길 이 (1매)	가 로	209 ± 0.5㎜
	세 로	42 ± 0.5㎜
지 관	내 경	152 ± 1mm
	외 경	172 ± 1mm
길이 및 중량(지관제외)		3,000m/롤 (4,550g이상/롤)
외 관		인쇄, 제단, 롤 표면상태, 포장상태에 이상없을 것

※ 길이 중 가로규격은 Eye-mark(1매 단위기준선)사이 절단 길이임.

※ 라벨디자인은 디자인 시안에 따라 적용함.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 제주삼다수 2.0L 상표(라벨)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 상표(라벨) 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		규 격
재 질		OPP (Oriented Poly Propylene)
두 께		43 ± 3㎛ (원단기준 40㎛)
길 이 (1매)	가 로	333 ± 0.5㎜
	세 로	51 ± 0.5㎜
지 관	내 경	152 ± 1mm
	외 경	172 ± 1mm
길이 및 중량(지관제외)		3,000m/롤 (5,600g이상/롤)
외 관		인쇄, 제단, 롤 표면상태, 포장상태에 이상없을 것

※ 길이 중 가로규격은 Eye-mark(1매 단위기준선)사이 절단 길이임.

※ 라벨디자인은 디자인 시안에 따라 적용함.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 제주삼다수 1.5L 원형병 상표(라벨)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 상표(라벨) 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		규 격
재 질		OPP (Oriented Poly Propylene)
두 께		43 ± 3㎛ (원단기준 40㎛)
길 이 (1매)	가 로	289 ± 0.5㎜
	세 로	52 ± 0.5㎜
지 관	내 경	152 ± 1mm
	외 경	172 ± 1mm
길이 및 중량(지관제외)		3,000m/롤 (5,700g이상/롤)
외 관		인쇄, 제단, 롤 표면상태, 포장상태에 이상없을 것

※ 길이 중 가로규격은 Eye-mark(1매 단위기준선)사이 절단 길이임.

※ 라벨디자인은 디자인 시안에 따라 적용함.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 :  휘오제주 2.0L 및 0.5L 상표(라벨)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 음료 제품 상표(라벨) 자재 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사항을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목			규 격
재 질			OPP(Oriented Poly Propylene)
두 께			43 ± 3㎛ (원단기준 40㎛)
Size	세 로	0.5L	38 ± 0.5mm
		2.0L	69 ± 0.5mm
	가 로	0.5L	212.5 ± 0.5mm
		2.0L	319.5 ± 0.5mm
지관직경	내 경		152 ± 1mm
	외 경		172 ± 1mm
길 이			3,000m이상/롤
중량(지관제외)		0.5L	4,104g이상/롤 (3,000m기준)
		2.0L	7,452g이상/롤 (3,000m기준)

※ 단, Size중 가로규격은 Eye-mark(1매 단위기준선)사이 절단 길이임.

※ 라벨디자인은 기존디자인(한도견본) 적용.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

서귀포시 남원읍 서성로 684-22(감귤1공장)

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 상표부착용 접착제

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수제품 상표부착용 접착제 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본 사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
연 화 점	75 ± 15℃
용융점도 (150℃)	550 ± 300CPS
경화시간	반영구적
작업온도	162.5 ± 12.5℃
중 량	20㎏ 이상/Box
외 관	접착제 내부에 이물질 없을 것

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 병이송 켄베이어 습식윤활용오일

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 병이송켄베이어 윤활용오일(습식) 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
특 성	윤활력이 강하고 이송라인의 막힘현상이 없어야 한다.
냄 새	무 취
중 금 속	불검출
메틸알콜	불검출
비 소	불검출
형광증백제	불검출
중 량	20㎏/통 이상(포장용기 중량 제외)

2) 기타사항

자재 납품시 MSDS(물질안전 보건자료) 및 제품에 대한 시험성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 병이송 켄베이어 윤활제(건식)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 삼다수공장 체인컨베이어 윤활제(건식) 구매에 적용합니다.

❍ 본 사양서에 기재되지 않은 기타사항에 대하여는 상호협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격	비 고
중 량	20㎏/통 이상(포장용기 중량 제외)	-
색 상	불투명, 흰색 액상	위생용품의 규격 및 기준 3종 세척제 규격 적용
비 소	0.4ppm 이하
중금속	2ppm 이하
형광증백제	불검출

2) 기타사항

❍ 자재 납품시 MSDS(물질안전 보건자료) 및 제품에 대한 시험성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

❍ 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서 (변경사항)

❑ 건   명 : 수축필름(UV)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 삼다수공장 분할 수축필름 구매에 적용합니다.

❍ 본 사양서에 기재되지 않은 기타사항에 대하여는 상호협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	품질규격(가설정)
재 질	PE(Polyethylene), UV 차단제 6% 이내 함유
두 께	60 ± 5㎛
넓이(폭) 및 지관길이	일반 수축필름 : 435 ± 2㎜, 분할 수축필름 : 835 ± 2㎜
지관내경 (두께 10㎜)	77 ± 2㎜
인장강도	가로, 세로방향 300㎏f/㎠ 이상
신장률	가로방항 600%, 세로방향 400% 이상
포장단위 (지관무게 제외)	1.3㎞/롤 포장(일반 31.0㎏ 이상, 분할 60.0㎏ 이상)
평활도, 컬	5m 이상 펼쳐서 육안확인시 이상 없어야 함
자외선 차단율	자외선A(315~400㎚), B(290~315㎚) 영역에서 90% 이상 차단될 것
기타사항	▫우리공사 수축포장기에 설비적용시 구멍터짐 등 포장불량이 발생하지 않을 것 ▫UV차단제 사용에 따른 필름 No Cutting, 말림, 가루발생에 따른 품질문제가 발생하지 않을 것 ▫Pack단위 포장 후 제품운반시 필름 찢어짐 등의 문제가 발생하지 않을 것

※ 인장강도, 신장률 측정방법의 경우 KS M 3001 시험방법에 준함.

※ 자외선 차단율 : 자외선-A,B 각 영역에 대하여 5㎚ 간격으로 측정하고 평균값 취함.

※ 포장단위 : 필름 두께, 가로‧세로 길이, 밀도에 계산된 이론적 수치임.

< 필요 시험성적서 및 요청사항 >

1. 공인기관 시험성적서

- 인장강도(가로, 세로방향), 신장률(가로, 세로방향), 수축률(가로, 세로방향), 자외선 차단율 또는 투과율(360, 370, 380㎚ 영역)

2. 자가시험 성적서 : 공인기관 시험성적서 표기 항목 외 사항

(재질, UV차단제 함량,두께 등)

3. 자외선 A(315~400㎚), B(290~315㎚)영역 차단율에 대한 자가시험성적서 또는 이를 입증할 있는 시험DATA

※ 수축률의 경우 품질규격(가설정)에는 미포함되었으나, 공인기관 시험성적서로 제출하여야 하며, 설비적용시 제품 수축포장상태로 육안확인 할 예정임.

※ 상기 규격은 가설정 규격으로 품질테스트 진행에 따라 변경될 수 있음.

2) 기타사항

❍ 자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서(품질규격 항목 포함)를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

❍ 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 삼다수공장입니다.

❑ 검사방법

❍ 원부자재에 대한 품질규격은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 :  제품 손잡이 PAD

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수 및 휘오제주 제품 손잡이 PAD 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		2.0L	1.5L	0.5L
길 이	가 로	200 ± 0.5mm	200 ± 0.5mm	220 ± 0.5mm
	세 로	30 ± 0.5mm	30 ± 0.5mm	30 ± 0.5mm
두 께		0.315 ± 0.015㎜
재질(원지평량)		300아트지(300 ± 5g/㎡), 뒷면 코팅필름 처리
잉 크		내광잉크 사용
외 관		인쇄, 제단, 포장상태에 이상없을 것

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

휘오제주공장 : 제주시 남원읍 서성로 684-22

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 제품 손잡이 TAPE

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수 및 휘오제주 제품 손잡이TAPE 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격	항 목	규 격
두 께	70 ± 7㎛	점착력(SUS)	1000gf/in 이상
Size (폭)	30 ± 1mm	점착력(PE)	600gf/in 이상
포장단위	5㎞/롤	인장강도	40kgf/in 이상
지 관	내경 150 ± 1mm	신 장 율	30 ± 5%

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

휘오제주공장 : 제주시 남원읍 서성로 684-22

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 :  반코팅 파레트간지(2.0L)

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수 및 휘오제주제품 반코팅 파레트간지 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격	비 고
크 기	가로 : 1,100 ± 2.0㎜, 세로 : 1,100 ± 2.0㎜
두 께	3.2 ± 0.2mm
골의 수	50 ± 2개/30㎝ (B골)
파열강도	5.0kgf/㎠ 이상	KS M ISO 2759 시험방법에 준함
간지코팅	발수도 측정치 R8 이상(가로, 세로)	KS M 7057 시험방법에 준함
원지배합 및 평량	KA(SK) : 180g/㎡, K : 180g/㎡, KA(SK) : 210g/㎡ 원지평량 ±4% 이내
외 관	간지색상은 황색이며 라이너 및 골심지는 품질이 균일하고 균열, 파열, 얼룩, 주름, 구멍, 휨 현상 등 설비적용에 문제가 발생될 수 있는 사항이 없어야 한다.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

간지코팅부분이 상부로 향하도록 적재하여 주시기 바랍니다.

3) 납품장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

휘오제주공장 : 제주시 남원읍 서성로 684-22

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : TOP SHEET용 PE필름

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수 및 휘오제주 제품포장 TOP SHEET용 PE필름의 구입에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
재 질	PE(Polyethylene)
두 께	50 ± 5㎛
넓이(폭)	1,700mm ± 5mm
포장단위	400m/롤 (중량 : 31.2 ± 3.0㎏, 지관무게 제외)
지 관	내경 76 ± 1mm , 외경 96 ± 1mm
색 상	검정색(불투명)
외 관(설비적용시)	필름 구멍터짐 및 찢어짐 없을 것

2) 납품장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

휘오제주공장 : 제주시 남원읍 서성로 684-22

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 파레트용 필름

❑ 적용범위

❍ 본사양서는 제주특별자치도개발공사 제주삼다수 및 휘오제주 제품 파레트필름 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
두 께	0.025 ± 0.001㎜
재 질	PE(Polyethylene)
넓이(폭)	500 ± 2㎜
포장단위	1.44 ㎞/롤(15.5kg 이상, 지관무게 제외)
지 관	내경 76 ± 1㎜, 외경 96 ± 1㎜
색 상	청색
인장강도	가로방향 200kgf/㎠ 이상, 세로방향 400kgf/㎠ 이상
신 장 율	가로방향 700% 이상, 세로방향 500%이상
외 관 (설비적용시)	텐션에 의한 필름 구멍발생, 끊어짐, 줄무늬(Tiger stripe)가 나타나지 않아야 함.

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주삼다수공장 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

휘오제주공장 : 제주시 남원읍 서성로 684-22

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 스트레치 후드필름

❑ 적용범위

❍ 본사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 스트레치 후드필름 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		규 격	비 고
재 질		PE(Polyethylene)
색 상		청색
길 이	가로	810 ± 5㎜	총 둘레길이 3180㎜
	세로(접힘부)	390 ± 5㎜
두 께		120 ± 3㎛
포장단위		850m/롤(300㎏ 이상, 지관무게제외)
지 관	내 경	77㎜ 이상
	외 경	102 ± 3㎜
인장강도	가 로	200㎏f/㎠이상	KS M 3001 시험방법에 준함
	세 로	250㎏f/㎠이상
신장률	가 로	600% 이상
	세 로	650% 이상
인열강도	가 로	1,000N/㎝ 이상
	세 로	1,000N/㎝ 이상
외 관(설비적용시)		설비적용시 Guide roller에 필름 말림, 텐션에 의한 필름 구멍, 찢어짐 등이 발생하지 않아야 함.

※ 필름 말림을 방지하기 위하여 슬립제를 첨가할 수 있으며, 투입량에 대해서는 별도 협의하에 진행한다

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 :  수출용 파레트

❑ 적용범위

❍ 본 사양서는 제주특별자치도개발공사 삼다수공장 수출용 파레트 구매에 적용합니다.

❍ 본 사양서에 기재되지 않은 기타사항에 대하여는 상호협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목	규 격
가 로	1,100 ± 5㎜
세 로	1,100 ± 5㎜
높 이	150 ± 5㎜
중 량	10.9㎏ 이상
재 질	플라스틱
외관 및 설비적용	제품 적재 및 지게차 운반시 파레트 파손 없을 것

2) 기타사항

❍ 자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서(품질규격 항목 포함)를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소

❍ 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.

물품구매사양서

❑ 건   명 : 캡 및 프리폼 저장용 비닐백

❑ 적용범위

❍ 본사양서는 제주특별자치도개발공사 먹는샘물공장 캡 저장용 비닐백과 프리폼 저장용 비닐백 구매에 적용합니다.

❍ 본 단가계약에 의한 구입량은 계획 수량인 만큼 가감할 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 기타 본사양서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서 적용합니다.

❑ 납품자는 다음 사양을 준수하여야 합니다.

1) 품질규격

항 목		규 격		항 목		규 격
		캡 저장용	프리폼 저장용
재 질		PE(LDPE, LLDPE혼용) 식품용 비닐		외관	이물	내·외부 이물 혼입이 없을 것
색 상		무색(투명)
					접합상태	□ 하단 실링처리 후 밀봉 유지 □ 주입구를 공기가 새어 나오지 않게 하여 압력 0.02Kgf/㎠ 이상의 공기를 주입, 접합 상태를 30초간 테스트 한 후 합/불 판정.
냄 새		무 취
크 기	폭	1100㎜ ± 10㎜	2300㎜ ± 20㎜
	길이	1000㎜ ± 10㎜	2500㎜ ± 20㎜
두 께		0.04mm 이상(“-“공차 불인정)
인장 강도		270㎏f/㎠이상
신장율		440% 이상		기타		식품용 용기로 적합할 것

2) 기타사항

자재 납품 시 생산 Lot별 품질검사 성적서를 제출하여야 합니다.

3) 납품장소 및 검수장소

제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제주특별자치도개발공사 먹는샘물 제주삼다수공장입니다.

❑ 납품방법 : 본 자재는 발주자의 필요에 따른 수시 납품 요구에 응하여야 하며 발주자가 요구한 기한까지 납품하여야 합니다.

❑ 검사방법 : 원부자재에 대한 품질은 발주처의 자가품질검사규격을 우선하고 발주처에서 계약상대자의 자가시험성적서와 공인기관성적서를 요구할 시에는 조속히 제출하여야 하며 검사방법에 차이가 있을시 발주처와 계약상대자의 협의에 의합니다.

❑ 기타 본 구매사양서에 이의가 발생할 때에는 발주처의 해석에 따르며, 납품 후 자재의 품질 이상으로 설비가동에 문제가 발생 시 계약상대자의 비용으로 교체 또는 변상하여야 합니다.